REMARQUE

La structure de ce texte pour cahier des charges correspond à la systématique de cahier des charges en Word du Tase User Club (www.tase-userclub.be).

### 00.00.00	CREATON Tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE QP m² 15-12-2020

Numéro d’ordre 1

##### Matériaux :

Les tuiles plates ASHDOWNE à mettre en œuvre sont fabriquées MANUELLEMENT en terre cuite repressée, dans les usines de Keele (Angleterre) et composées de l’argile « Etruria ». Les tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE sont pourvues de deux trous pour la fixation et de deux talons. Les tuiles ASHDOWNE sont pourvues d’une marque et d’un numéro de production, pressés au dos de la tuile.

Les tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE sont cuites à une température jusqu’à 1150 °C.

Couleur

La couleur des tuiles répondra à la dénomination suivante avec le numéro de référence correspondant :

KE 133 Ashurst

KE 132 Aylesham Mix

Dimensions standard

- Longueur nominale : 		nominale 265 mm

- Largeur nominale : 		nominale 165 mm

- Nombre de tuiles/m² : 		53 à 60 pièces (en fonction de la pente de la toiture)

- Masse (séchées à l’air) :		env. 1,1 kg

- Epaisseur :			13 mm

##### Accessoires

Tous les accessoires pour une finition parfaite sont à prévoir.

Accessoires en terre cuite

Tous les accessoires sont de la même composition. Les teintes et la finition sont analogues aux tuiles.

Tuile courte

Tuile et demie

Tuile de ventilation

Faîtière angulaire

Faîtière ronde

Faîtière angulaire d’about

Faîtière ronde d’about

Tuile de rive gauche

Tuile de rive droite

Tuile d’angle extérieur gauche

Tuile d’angle extérieur droite

Tuile Noue (Valley)

Tuile arêtier

Accessoires non-terre cuite

Sous-faîtière type CREAROLL avec bords ondulés autocollants et membrane d’aération

Peigne de ventilation Combi ou universel

Noue en PVC

Substitut au plomb universel CREAFLEX PIB pour mur et cheminée

Clou torsadé shérardisé avec joint d’étanchéité en néoprène (voir prescriptions fabricant pour application de la longueur nécessaire)

##### Caractéristiques techniques

- résistance à la rupture et résistance en traction-flexion :	minimum 780 N (suivant BS EN 1304).

- rigidité de suspension :				maximum 5%

- résistance au gel :				suivant BS EN 539-2.

- étanchéité à l'eau :				suivant BS EN 539-1 Cat 1 – Méthode 2.

##### Exécution :

La couverture / la couverture et la façade  sera / seront réalisée(s) à l'aide de tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE.

La pose des tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE se fait conformément aux prescriptions de la NIT 186 du CSTC, NBN B-41-001 et NBN 42-002), aux instructions du fabricant et suivant les règles de l'art.

Les tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE seront toujours posées en quinconce. Le recouvrement latéral sera toujours minimum 1/3 de la largeur de la tuile plate.

Les tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE et accessoires en terre cuite seront fixées avec des clous 38 x 3,35 mm.

La pente est minimum 35° et maximum 90°.

L’entre-axe des liteaux : 100 mm / 115 mm (en fonction de la pente du versant)

Le recouvrement : 35 mm / 65 mm (en fonction de la pente du versant).

##### Détails de pose

Finition du faîtage :

Le faîtage sera exécuté avec des faîtières angulaires / rondes qui sont placées sans recouvrement. L’étanchéité sera exécutée avec un sous-faîtière type CREAROLL avec bords ondulés autocollants et membrane d’aération. Les faîtières sont placées l’une à la suite de l’autre avec un joint maximum de 1 mm.

La faîtière angulaire sera fixée au moyen de clous torsadés sherardisés avec un joint d’étanchéité en néoprène.

Finition des rives :

- Les rives seront exécutées à l'aide de tuiles de rive, elles seront fixées avec des clous en cuivre.

Entre deux rangées de tuiles de rive on place alternativement une rangée de tuiles simples.

- Les rives seront finies à l’aide d’une rive débordante. Les tuiles plates dépassent de 30 mm par rapport à la façade. Afin d’assurer la liaison entre les tuiles, on utilisera éventuellement des tuiles et demies.

Dans le cas où des tuiles doivent être sciées afin d’assurer la liaison entre elles, celles-ci ne pourront jamais être plus petites que la moitié de la largeur d’une tuile normale.

Finition de la noue :

- Noue fermée, les tuiles sont découpées et son jointives. Entre chaque rangée de tuiles des noquets en plomb sont imbriqués.

- Noue ouverte réalisée en zinc / cuivre / matière synthétique / aluminium. L'élément en aluminium sera fixé avec des crochets d’ancrage.

Finition des arêtiers :

- avec des tuiles sciées et noquets en plomb non visibles.

- avec des arêtiers angulaires, imbriqués entre les tuiles déjà placées. Elles seront fixées par un clou en cuivre.

- avec des tuiles sciées et noquets en plomb imbriqués sur une latte arrondie.

Finition du bas de versant :

Pour éviter l'entrée sous la toiture d'oiseaux, de rongeurs et autres nuisibles on posera sur le liteau inférieur et sur toute la longueur du versant un peigne de ventilation universel en polyéthylène.

La construction de la toiture sera exécutée :

- auto-ventilée au moyen d’un sous-toiture autocollant avec des membranes de ventilation, type CREAROLL

- au moyen d’une sous-toiture souple sur base de TPU de 270 g/m² (Duo Longlife ND Extra) qui bénéfice d’une garantie minimale de 20 ans et qui peut être utilisée en tant que toit temporaire jusqu’à 12 semaines.

- au moyen de contre-lattes de minimum 15 mm d’épaisseur

##### Nature d'accord :

Quantité Provisoire (QP)

##### Méthode de mesure :

Unité :	  m²

Code de mesure :

##### Contrôle et agréation

Les tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE et leurs accessoires répondent aux conditions de la norme Belge pour tuiles en terre cuite NBN EN 1304 : 1998. Tous les tests sont réalisés conformes aux méthodes normalisées, comme décrit dans la norme de produit BS EN 1304.

Un échantillon de la tuile plate en terre cuite ASHDOWNE sera soumis pour approbation à l'architecte.

Le fabricant peut dans le cadre du règlement européen N° 305/2011 (CPR) présenter la déclaration de performance du produit (DOP) attestant que le produit porte le marquage CE. Le marquage CE garantit la conformité avec les caractéristiques de produit exigées par la norme européenne harmonisée et d’application pour ce produit. La déclaration de performance est présentée conformément à la CPR et est disponible sur le site www.creaton.be/fr/service-professionel/downloads.

##### Garantie

Les tuiles plates en terre cuite ASHDOWNE seront garanties pendant 30 ans, sur les qualités intrinsèques et contre l’érosion de la tuile à cause du vent, la pluie, le gel et les rayons UV (conditions et certificat sur demandes).

Informations supplémentaires

Ce texte pour cahier des charges remplace toutes les éditions antérieures, publiées par Eternit ou CREATON. La société CREATON se réserve le droit de modifier cette fiche d'information sans préavis. Le lecteur doit toujours s'assurer de consulter la version la plus récente de cette documentation. Aucune modification ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.

Ce texte pour cahier des charges est seulement valable pour des applications en Belgique, au Pays-Bas et au Grand-duché de Luxembourg ; pour des applications hors de cette région, il est nécessaire de contacter le Technical Service Center de CREATON.

Plus d’informations techniques peuvent être retrouvées dans la documentation CREATON, dans la documentation CREATON « Première Partie – Données Techniques Générales valables pour toutes les tuiles plates en terre cuite, petit format », dans la documentation CREATON « Deuxième partie - Données techniques spécifiques par tuile plate en terre cuite, petit format », dans la garantie CREATON, dans la liste de prix CREATON, sur le site web CREATON, etc.

# Footnotes

CREATON Benelux sa

Generaal De Wittelaan 9/12

B - 2800 Mechelen

Belgique

info@creaton.be

www.creaton.be

RPM 0701.968.313, Bruxelles – TVA BE 0701.968.313 – Numéro compte bancaire KBC BE12 7360 4995 7892