REMARQUE

La structure de ce texte pour cahier des charges correspond à la systématique de cahier des charges en Word du Tase User Club (www.tase-userclub.be).

### 00.00.00	CREATON Tuiles en béton GÖTEBORG   QP m² 15-01-2021

Numéro d’ordre 1

##### Matériaux

Les tuiles GÖTEBORG à mettre en œuvre sont en micro-béton de qualité Planar.

Les tuiles en béton GÖTEBORG ont un profil asymétrique et la hauteur de l’ondulation est de 31 mm. Ce profil asymétrique est obtenu par la différence d’épaisseur du matériau et de la pente au niveau des flancs inclinés juxtaposés.

Elles sont pourvues d'un double emboîtement latéral et sur la face inférieure se trouve deux labyrinthes à vent l’un à la suite de l’autre.

Le bord inférieur de la tuile en béton GÖTEBORG est arrondi pour assurer un meilleur écoulement des eaux et une grande stabilité en cas de tempête. Les tuiles sont colorées dans la masse.

La belle face de la tuile en béton GÖTEBORG est pourvue d’une double couche de protection Planar (couche de fond + couche de finition) à base d’acrylique synthétique et pure qui empêche l’efflorescence de chaux non liée et augmente la stabilité de la couleur des tuiles (soumettre la garantie du producteur).

Couleur

La couleur des tuiles en béton GÖTEBORG teintées dans la masse répondra à la dénomination :

Couleur unie : 		rouge classique/ gris foncé / brun foncé/ noir

Dimensions standard

- Longueur :			nominale 420 mm

- Longueur de suspension : 		400 mm (+/- 5 mm)

- Largeur :			nominale 334 mm

- Couvrante : 			300 mm (+/- 0,5 mm)

- Nombre de tuiles/m2 :		9,8 à 10,7 pièces (en fonction de la pente)

- Masse (séchée à l'air) : 		4,6 kg (+/- 0,45 kg)

- Epaisseur :			nominale 12 mm

- Hauteur d’onde :			31 mm

##### Accessoires

Accessoires en béton

Tous les accessoires pour une finition parfaite sont à prévoir. Tous les accessoires sont de la même composition (sauf indication contraire). Les teintes et la finition sont analogues aux tuiles en béton.

Tuile de rive droite avec recouvrement maximal de 90/ 120 mm

Tuile de rive gauche avec recouvrement maximal de 90/ 120 mm

Demi-tuile

Tuile de ventilation

Faîtière demi-ronde

Plaque d’about pour faîtière demi-ronde

Arêtier demi-rond de début (fibres-ciment)

Culotte de jonction pour faîtière demi-ronde tri-pode (fibres-ciment)

Tuile shed

Demi-tuile shed

Tuile de rive shed gauche / droite

Tuiles de brisis (sur mesure)

Tuile de brisis gauche / droite (sur mesure)

Demi-tuile de brisis (sur mesure)

Tuile d’aération Signum en béton pour sanitaire (ø 125 mm)

Accessoires non-béton

Sous-faitière type CREAROLL avec bords ondulés autocollants et membrane d’aération

Sous-faîtière Aero-uni en polyéthylène

Peigne de ventilation Combi / universel en polyéthylène

Chéneau de noue préfabriqué en PVC

Substitut au plomb universel CREAFLEX PIB pour mur et cheminée

Tuile de ventilation universelle diamètre 100 ou 125 mm

Crochet d’ancrage universel X-tile en acier inoxydable (uniquement pour la Belgique)

Clou torsadé shérardisé avec joint d’étanchéité en néoprène (45, 65 ou 80 mm)

Crochet faîtière pour faîtières demi-rondes

CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA sous-toîture

Caractéristiques techniques

- Résistance à la rupture et résistance en traction-flexion :	suivant les normes Belges NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

- Rigidité de suspension :				suivant les normes Belges NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

- Résistance au gel :				suivant les normes Belges NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

- Etanchéité à la pluie :				suivant les normes Belges NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

- Etanchéité à l'eau :				suivant les normes Belges NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

- Absorption d'eau :					suivant les normes Belges NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

##### Exécution :

La couverture / la couverture et la façade sera réalisée / seront réalisées à l'aide de tuiles en béton GÖTEBORG.

La pose des tuiles en béton GÖTEBORG se fait conformément aux prescriptions de la Note d’Informations Techniques 240 et NIT 202 du CSTC, aux instructions du fabricant et suivant les règles de l'art.

Le recouvrement varie en fonction de la pente : min. 75 mm - max. 110 mm.

Il est nécessaire de mélanger pendant la pose soigneusement les tuiles qui proviennent de 3 paquets différents.

##### Détails de pose

Le faîtage :

Le faîtage sera exécuté au moyen de faîtières demi-rondes :

avec un sous-faîtière type CREAROLL avec bords ondulés autocollants et membrane d’aération ;

avec une sous-faîtière en polyéthylène (type Aero-Uni) ;

les faîtières demi-rondes sont fixées par des crochets pour faîtières et des clous torsadés sherardisés avec un joint d’étanchéité en néoprène.

Finition des rives :

Les rives seront exécutées à l'aide de tuiles de rives avec recouvrement maximal de 120/ 90 mm, elles seront fixées avec 2 clous torsadés shérardisés avec un joint d’étanchéité en néoprène. La hauteur minimum du recouvrement de la façade sera de 130-168 mm.

Finition de la noue encastrée (rive biaise) :

Les côtés sont finis au moyen d’une noue encastrée suivant les détails de l’architecte.

Finition des arêtiers :

Les arêtiers seront exécutés au moyen de faîtières demi-rondes :

avec un sous-faîtière type CREAROLL avec bords ondulés autocollants et membrane d’aération ;

les faîtières demi-rondes seront fixées avec des crochets en aluminium (hauteur 21 mm).

les faîtières demi-rondes seront fixées avec un clou torsadé shérardisé avec un joint d’étanchéité en néoprène.

Pour la finition de la jonction entre deux arêtiers et la faîtière :

on applique une culotte de jonction ;

on découpe les faîtières afin qu’elles s’emboîtent et l’étanchéité du joint entre les faîtières sera assurée par un matériel étanche ou un matériel étanche sera mis en dessous du joint.

Sous les faîtières demi-rondes, le sous-faitière CREAROLL des deux arêtiers et celui de la faîtière sont posés l'un sur l'autre de manière que l’eau peut s’évacuer.

Finition du bas de versant :

Pour éviter l'entrée d'oiseaux, de rongeurs et d’autres éléments nuisibles dans la toiture, on posera sur le liteau inférieur et sur toute la longueur du versant un peigne de ventilation Combi / un peigne de ventilation universel en polyéthylène.

Finition de noue :

La noue sera exécutée au moyen d’un chéneau de noue préfabriqué en PVC. La noue en PVC sera fixée avec des crochets d’ancrage.

Les lattes doivent faire saillie au-dessus de la noue de manière à ce que les tuiles recouvrent la noue d'au moins 40 mm, tandis que les boiseries sont recouvertes d'au moins 30 mm par les tuiles. L'espace libre entre les tuiles sciées doit être d'au moins 100 mm en raison de maintien du noue (élimination des feuilles, etc.).

Finition de mur et cheminée :

Pour la finition au mur et cheminée on applique un substitut au plomb universel CREAFLEX PIB.

La construction de la toiture sera exécutée :

- au moyen d’une sous-toiture souple sur base de TPU de 270 g/m² (CREATON Duo Longlife ND Extra) qui bénéfice d’une garantie minimale de 20 ans et qui peut être utilisée en tant que toit temporaire jusqu’à 12 semaines ;

##### Nature d'accord :

Quantité Provisoire (QP)

##### Méthode de mesure :

Unité :	  m²

Code de mesure :

##### Contrôle et agréation

La norme de qualité ISO 9001:2000 a été décernée et certifiée pour les tuiles en béton GÖTEBORG et leurs accessoires.

Les tuiles en béton GÖTEBORG et accessoires ont obtenu la marque BENOR sous le numéro xxx/xxx. (en cours de traitement)

Les tuiles en béton GÖTEBORG et leurs accessoires répondent aux conditions des normes Belges NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

Un échantillon sera présenté à l’architecte et au maître d’ouvrage pour approbation.

Le fabricant peut dans le cadre du règlement européen N° 305/2011 (CPR) présenter la déclaration de performance du produit (DOP) attestant que le produit porte le marquage CE. Le marquage CE garantit la conformité avec les caractéristiques de produit exigées par la norme européenne harmonisée et d’application pour ce produit. La déclaration de performance est présentée conformément à la CPR et est disponible sur le site www.creaton.be/fr/service-professionel/downloads.

##### Garantie

Les tuiles en béton GÖTEBORG sont garanties pendant 30 ans et satisfont aux exigences de qualités suivantes :

- Perméabilité :		NBN-EN 490 et NBN-EN 491

- Absorption d'eau :		NBN-EN 490 et NBN-EN 491

- Résistance au gel :	NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

- Résistance à la flexion :	NBN-EN 490 et NBN-EN 491.

Informations supplémentaires

Ce texte pour cahier des charges remplace toutes les éditions antérieures. La société CREATON se réserve le droit de modifier cette fiche d'information sans préavis. Le lecteur doit toujours s'assurer de consulter la version la plus récente de cette documentation. Aucune modification ne peut être apportée à ce texte sans autorisation.

Ce texte pour cahier des charges est seulement valable pour des applications en Belgique, au Pays-Bas et au Grand-duché de Luxembourg ; pour des applications hors de cette région, il est nécessaire de contacter le Technical Service Center de CREATON.

Plus d’informations techniques peuvent être retrouvées dans la documentation CREATON, dans la documentation CREATON « Première Partie – Données Techniques Générales pour toutes les tuiles en béton », dans la documentation CREATON « Deuxième partie - Données techniques spécifiques par tuile en béton », dans la garantie CREATON, dans la liste de prix CREATON, sur le site web CREATON, etc.

.

CREATON Benelux sa

Generaal De Wittelaan 9/12

B - 2800 Mechelen

Belgique

info@creaton.be

www.creaton.be

RPM 0701.968.313, Bruxelles – TVA BE 0701.968.313 – Numéro compte bancaire KBC BE12 7360 4995 7892