OPMERKING

België:

De structuur van onderstaande bestektekst stemt overeen met de C3A-besteksystematiek in Word (zie ook www.c3a.be).

### 00.00.00	CREATON Kleidakpannen MIKADO VH  m²   15-12-2020

Volgnr.  1

Deze bestekomschrijving vervangt alle voorgaande uitgaven. De fabrikant CREATON houdt zich het recht voor deze bestektekst te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze documentatie te raadplegen.

##### Materiaal

De MIKADO kleidakpannen en hulpstukken zijn vervaardigd uit een samenstelling van hoogwaardige klei, hoofdzakelijk afkomstig uit eigen kleigroeven en zijn van eerste keus. Ze zijn gebakken aan een temperatuur boven de 1050°C.

De vorm van de MIKADO kleidakpannen wordt bepaald door een volledig vlak profiel in de breedte en licht afhellend aan de onderkant. De pan is voorzien van een dubbele zijsluiting. De kopsluiting laat een variabele latafstand toe en is onzichtbaar.

Het oppervlak van de MIKADO kleidakpannen en hulpstukken is krasbestendig en is afgewerkt in de volgende uitvoering:

Natuur (mat en glad zichtvlak)

Engobe ((mat) verhard engobe zichtvlak)

Kleur

De kleur van het zichtvlak is:

Natuurrood

Matbruin engobe

Leikleur engobe

Matzwart engobe

##### Technische kenmerken

De keramische MIKADO kleidakpannen voldoen minstens aan de productnorm voor de kleidakpannen NBN EN 1304. Zij zijn onderworpen aan de permanente controle van een Europees erkend organisme.

Standaardafmetingen

- Lengte:			nominaal: 446 mm

dekkend: 343 tot 371 mm

- Breedte:		nominaal: 275 mm

dekkend: 227 tot 231 mm

- Aantal pannen/m²:	11,70 tot 12,80

- Massa (winddroog):	circa 3,4 kg

- Profielhoogte:		37 mm

##### Hulpstukken

Alle hulpstukken nodig voor een perfecte afwerking zijn te voorzien.

Keramische hulpstukken

Alle hulpstukken hebben dezelfde samenstelling. Hun tinten en afwerking zijn gelijkaardig aan die van de pannen.

Halve pan

Dubbele welpan

Gevelpan links

Gevelpan rechts

Ventilatiepan

Knikpan

Knikgevelpan links

Knikgevelpan rechts

Shed- / chaperonpan

Shed- / chaperongevelpan links

Shed- / chaperongevelpan rechts

Hoekkeperbeginstuk PI recht/rond

Vorst of nok PI

Begin- en eindschijf voor vorst of nok PI

Functionele eindschijf voor vorst of nok PI

Broekstuk W2 3-benig

Broekstuk W2 4-benig (op aanvraag)

Verluchtingspan “Signum” in klei voor sanitair (ø 200 mm)

Verluchtingspan “Signum” in klei voor sanitair (ø 150 mm)

Verluchtingspan “Signum” in klei voor sanitair (ø 125 mm)

Verluchtingspan “Signum” in klei voor sanitair (ø 100 mm)

Doorvoerpan in klei voor de afvoer van condensatieketels

Solardoorvoerpan

Antennepan

Niet-keramische hulpstukken

Ondervorst type CREAROLL met zelfklevende zijstroken en verluchtingsvlies

Aero-uni ondervorst van polyethyleen

Universele / combi verluchtingskam in polyethyleen

PVC ki(e)lgoot

Universele loodvervanger CREAFLEX PIB voor muur en schouw

Universele verluchtingspan (ø 110 / ø 125 mm)

Panhaak in roestvrij staal

Gesherardiseerde schroefnagel met neopreen dichtingsring (45 / 65 / 80 mm)

Vorsthaak voor vorst PI

##### Uitvoering

De dakafwerking / dak- en gevelafwerking wordt uitgevoerd met MIKADO kleidakpannen.

Het plaatsen en het mechanisch bevestigen van de MIKADO kleidakpannen en hulpstukken gebeurt:

Voor België:

Conform de Technische Voorlichting TV 240, TV 240-1 en TV 175 (voor wat betreft aansluitdetails) van het WTCB; NBN 42-002; de richtlijnen van de fabrikant ter zake en de regels van de kunst.

Voor Nederland:

Conform de Ontwerp- en Uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met keramische pannen - publicatie nr. URL0180/15, NEN 6707, NPR 6708; de richtlijnen van de fabrikant ter zake en de regels van de kunst.

##### Plaatsingsdetails

Dakpannen:

Legverband: gewoon verband / kruisverband.

Teneinde tintverschillen te vermijden worden pannen van verschillende pallets gemengd verwerkt.

Vorst- of nokafwerking:

De vorsten of nokken PI zijn hoekig, voorzien van een platte wel en worden met overlap geplaatst in combinatie met een ondervorst type CREAROLL met zelfklevende zijstroken en verluchtingsvlies.

De vorsten of nokken worden door middel van een nok- of vorsthaak in combinatie met een schroef of door middel van een schroef met neopreendichting verankerd. Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit roestbestendig materiaal.

Zijgevelafwerking:

De zijgevels worden afgewerkt met gevelpannen. Deze worden bevestigd met 1 schroefnagel met dichtingsring of schroef met dichtingsring en een zijdelingse panhaak. Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit roestbestendig materiaal.

Ingewerkte goot (bij schuine dakrand):

De zijkanten worden afgewerkt met ingewerkte goot volgens detail van de architect. Aan de linkergevel worden dubbele welpannen geplaatst.

Hoekkeperafwerking:

De hoekkepers worden afgewerkt met vorsten of nokken PI. Aan de gootlijn wordt een hoekkeperbeginstuk PI toegepast. Alle vorsten of nokken worden geplaatst in combinatie met een ondervorst type CREAROLL met zelfklevende zijstroken en verluchtingsvlies.

De vorsten of nokken worden door middel van een nok- of vorsthaak in combinatie met een schroef of door middel van een schroef met neopreendichting verankerd. Alle bevestigingsmaterialen zijn vervaardigd uit roestbestendig materiaal.

Voor de afwerking van het knooppunt tussen twee hoekkepers en de vorst of nok wordt een broekstuk W2 aangewend.

Gootlijnafwerking:

Om het indringen in het dak van vogels en ongedierte te vermijden, zal op de onderste panlat over de volledige daklengte een universele / Combi verluchtingskam van polyethyleen aangebracht worden.

Ki(e)lgootafwerking:

De ki(e)lgoot wordt afgewerkt met open voeg en ki(e)lgoot van zink / koper / aluminium / pvc.

De afwerking van de dakconstructie gebeurt met:

- Het onderdak wordt uitgevoerd met een soepele onderdakfolie in TPU van 270 gr/m² (CREATON Duo Longlife ND Extra) met een garantie van min. 20 jaar en dat tot 12 weken als nooddak mag gebruikt worden.

- Met tengellatten van minimum 15 mm dikte.

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid:	  m²

Meetcode:

##### Controle- en keuringsaspecten

Het kwaliteitssysteem voor de productie van de CREATON kleidakpannen en hulpstukken is conform aan de eisen van de norm ISO 9001:2008 en gecertificeerd.

Een staal/monster van de MIKADO kleidakpan zal ter goedkeuring aan de architect en bouwheer voorgelegd worden.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Verordening N° 305/2011 (CPR) de prestatieverklaring (DOP) van het product voorleggen dat dusdanig het CE merkteken draagt. De CE- markering garandeert de overeenkomstigheid met de productkenmerken die onder de geharmoniseerde Europese norm, die op dit product van toepassing is, vallen. De prestatieverklaring wordt conform de CPR aangeboden en is ook terug te vinden via voor België www.creaton.be/nl/professionele-service-1/downloads en voor Nederland www.creatondak.nl/professionele-service-1/downloads.

##### Garantie

Gedurende 30 jaar vanaf de levering, garandeert de producent de intrinsieke kwaliteiten van de MIKADO kleidakpannen.

De volledige garantiedocumenten zijn beschikbaar op aanvraag.

## Meer informatie

Deze bestekomschrijvingen vervangen alle voorgaande uitgaven, gepubliceerd door Eternit of CREATON. De producent CREATON houdt zich het recht voor deze bestekomschrijvingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze bestekomschrijvingen te raadplegen. Geen enkele wijziging mag aan deze tekst worden aangebracht zonder toestemming.

Deze bestekomschrijvingen zijn enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg; voor toepassingen buiten dit grondgebied moet het Technical Service Center van CREATON geraadpleegd worden.

Meer technische informatie kan worden teruggevonden in de CREATON documentatie, in de CREATON documentatie “Deel 1 – Algemene technische gegevens geldig voor alle kleidakpannen”, in de CREATON documentatie “Deel 2 – Specifieke technische gegevens per kleidakpan”, in de CREATON bestekomschrijvingen, in de CREATON garantie, in het CREATON tarief, op de CREATON website, etc.

.

CREATON Benelux nv

Generaal De Wittelaan 9/12

B - 2800 Mechelen

België

info@creaton.be

www.creaton.be

www.creatondak.nl

RPR 0701.968.313, Brussel – BTW BE 0701.968.313 – Bankrekeningnummer KBC BE12 7360 4995 7892